Гернит, ПРП.

Резиновый шнур для межпанельных швов

ГОСТ 19177-81

| Наименование | Описание | Стоимость за кг (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000кг | до 3000кг | более 3000кг |
| Гернит (резиновый пористый шнур круглого сечения) ПРП шнур круглого сечения. ГОСТ 19177-81 Ø30, Ø35, Ø40, Ø50 мм | Продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании немецкой фирмы MASA. Уплотнение стыков деформационных швов конструкций зданий и отдельных его элементов. уплотнение и герметизации межпанельных швов. уплотнение зазоров деформационных швов на автодорожных мостах и транспортных тоннелях. уплотнение стыков деформационных швов конструкций бетонных полов. уплотнительные элементы при установке окон и дверей, для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкции зданий. Температурный интервал эксплуатации от – 40ºС до +70ºС. Физико - механические показатели Средняя плотность прокладок, кг/м3, не более - 400; Сопротивление сжатию, Мпа (кгс/см2), не более, при температуре: (20+/-5)°С - 0.20 (2.0) (минус 20+/-2)°С - 0.25 (2.5) Остаточная деформация при сжатии: не более - 40% Водопоглащение: не более - 5% Температура хрупкости, 0С - минус 30 | 120,00 | 110,00 | 100,00 |
| Гернит (резиновый пористый шнур круглого сечения) ПРП шнур круглого сечения. ГОСТ 19177-81 Ø20, Ø60 |  | 135,00 | 128,00 | 120,00 |
| Гернит (резиновый пористый шнур прямоугольного сечения) ПРП шнур прямоугольного сечения. ГОСТ 19177-81 20х10 – 20х100 30х10 - 30х100 40х10 – 40х100 50х10 – 50х100 60х10 – 60х100 |  | 170,00 | 162,00 | 155,00 |